DEL LABORATORIO AL CODIGO: ANALISIS DEL ENVEJECIMIENTO A CORTO PLAZO DE MASTICOS ASFALTICOS MEDIANTE PYTHON

Estudiantes de Grado:

Johanna Peters – UTN FRLP – LEMaC, Ingeniería Civil 
Benjamín [Apellido] – UTN FRLP – TSSE, Ingeniería Eléctrica

Resumen

El presente trabajo analiza el comportamiento del asfalto modificado con polímero del tipo AM-3, incorporando distintos tipos de fílleres (Cal, Calcáreo y Cemento), bajo condiciones sin envejecer y envejecido a corto plazo, utilizando una relación de concentración Cv/Cc = 0,5.
Se empleó Python como herramienta de procesamiento y visualización de datos, aplicando librerías numpy y matplotlib para representar los resultados obtenidos en los ensayos de Punto de Ablandamiento, Penetración y Recuperación Elástica por Torsión.
El uso de programación permitió sistematizar el análisis comparativo entre másticos, identificar tendencias de rigidización y facilitar la interpretación visual de los efectos del envejecimiento a corto plazo sobre las propiedades del ligante asfáltico.

Palabras clave: asfalto modificado, envejecimiento, filler, Python, AM-3.

1. Introducción

El envejecimiento del asfalto simula su puesta en obra. En este estudio se analiza la incidencia de distintos fílleres en el mástico asfáltico de un ligante AM-3, observando cómo varían sus propiedades térmicas y mecánicas ante el envejecimiento a corto plazo.
El objetivo principal es comparar la respuesta de los másticos con cal, calcáreo y cemento respecto a la base sin fíller, para una relación de concentración Cv/Cc = 0,5, empleando Python como herramienta de análisis y graficación.

2. Metodología

Se trabajó con una matriz de datos experimentales obtenidos del estudio de laboratorio:

- Ensayos: Punto de Ablandamiento (IRAM 6841), Penetración (IRAM 6576) y Recuperación Elástica por Torsión (IRAM 6830).

- Condiciones: sin envejecer y envejecido a corto plazo mediante RTFOT (IRAM 6839).

- Materiales: AM-3 + fílleres de Cal, Calcáreo y Cemento.

Los valores fueron procesados en Python utilizando el siguiente esquema de código:

# Matriz del sistema, las columnas hablan del ensayo, las filas hablan de los tipos de muestras del asfalto 5x7

# SE = sin envejecer y En = envejecido

# Pa = Punto de ablandamiento; Pen = penetracion; Ret = recuperacion elastica por torsion.

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

plt.style.use('ggplot')

Matriz_Sistema = np.array([["SE-Pa","SE-Pen","Se-Ret","En-Pa","En-Pen","En-Ret","tipo"],

[72,55,76,79,51,67,"Base"], # Base

[92,55,73,93,52,63,"Cal"], # Cal

[94,52,72,97,43,61,"Calcareo"], # Calcareo

[90,55,50,94,50,39,"Cemento"]]) # Cemento

plt.figure() # Crea una nueva figura

plt.bar(Matriz_Sistema[-4:, 6], Matriz_Sistema[-4:, 0].astype(float))

plt.title("Gráfico 1 Sin envejecer Punto de Ablandamiento")

plt.ylabel("Temperatura (grados celsius)")

plt.ylim(0, 100)

for i, valor in enumerate(Matriz_Sistema[-4:, 0]):

# Añade el texto (valor) en la posición i del eje X y en la altura del valor

plt.text(i, float(valor) + 1, str(valor), ha='center') # ha='center' centra el texto

plt.show()

plt.figure() # Crea una nueva figura

plt.bar(Matriz_Sistema[-4:, 6], Matriz_Sistema[-4:, 1].astype(float))

plt.title("Gráfico 2 Sin envejecer Penetracion")

plt.ylabel("profundidad de penetracion (al 0,1 mm)")

plt.ylim(0, 70)

for i, valor in enumerate(Matriz_Sistema[-4:, 1]):

# Añade el texto (valor) en la posición i del eje X y en la altura del valor

plt.text(i, float(valor) + 1, str(valor), ha='center') # ha='center' centra el texto

plt.show()

plt.figure() # Crea una nueva figura

plt.bar(Matriz_Sistema[-4:, 6], Matriz_Sistema[-4:, 2].astype(float))

plt.title("Gráfico 3 sin envejecer Recuperacion Elastica por Torsion")

plt.ylabel("porcentaje de elasticidad")

plt.ylim(0, 82)

for i, valor in enumerate(Matriz_Sistema[-4:, 2]):

# Añade el texto (valor) en la posición i del eje X y en la altura del valor

plt.text(i, float(valor) + 1, str(valor), ha='center') # ha='center' centra el texto

plt.show()

plt.figure() # Crea una nueva figura

plt.bar(Matriz_Sistema[-4:, 6], Matriz_Sistema[-4:, 3].astype(float))

plt.title("Gráfico 4 envejecido corto plazo Punto de Ablandamiento")

plt.ylabel("Temperatura (grados celsius)")

plt.ylim(0, 100)

for i, valor in enumerate(Matriz_Sistema[-4:, 3]):

# Añade el texto (valor) en la posición i del eje X y en la altura del valor

plt.text(i, float(valor) + 1, str(valor), ha='center') # ha='center' centra el texto

plt.show()

plt.figure() # Crea una nueva figura

plt.bar(Matriz_Sistema[-4:, 6], Matriz_Sistema[-4:, 4].astype(float))

plt.title("Gráfico 5 envejecido corto plazo Penetracion")

plt.ylabel("profundidad de penetracion (al 0,1 mm)")

plt.ylim(0, 62)

for i, valor in enumerate(Matriz_Sistema[-4:, 4]):

# Añade el texto (valor) en la posición i del eje X y en la altura del valor

plt.text(i, float(valor) + 1, str(valor), ha='center') # ha='center' centra el texto

plt.show()

plt.figure() # Crea una nueva figura

plt.bar(Matriz_Sistema[-4:, 6], Matriz_Sistema[-4:, 5].astype(float))

plt.title("Gráfico 6 envejecido corto plazo Recuperacion Elastica por Torsion")

plt.ylabel("porcentaje de elasticidad")

plt.ylim(0, 75)

for i, valor in enumerate(Matriz_Sistema[-4:, 5]):

# Añade el texto (valor) en la posición i del eje X y en la altura del valor

plt.text(i, float(valor) + 1, str(valor), ha='center') # ha='center' centra el texto

plt.show()

Se generaron gráficos comparativos para cada ensayo, mostrando la variación de propiedades con y sin envejecimiento.

3. Resultados

Los gráficos obtenidos permitieron observar que:

- El punto de ablandamiento aumenta en todos los másticos luego del envejecimiento, indicando mayor rigidez.

- La penetración disminuye con el envejecimiento, confirmando la pérdida de ductilidad.

- La recuperación elástica se reduce levemente, siendo el filler cal el que mejor mantiene su elasticidad.

Los resultados evidencian que la incorporación de filler cal mejora la estabilidad térmica y la resistencia al envejecimiento a corto plazo, mientras que el cemento tiende a aumentar excesivamente la rigidez.

4. Conclusiones

- El uso de Python permitió representar de forma rápida y visual los resultados de laboratorio, facilitando la comparación entre distintos másticos.

- A concentración Cv/Cc = 0,5, la cal mostró el mejor desempeño general, combinando rigidez adecuada y buena recuperación elástica.

- Los métodos computacionales aplicados complementan el análisis experimental, aportando una herramienta útil para futuros estudios de comportamiento asfáltico.

5. Referencias

- Peters, J. & Núñez, M. (2025). Análisis de la incidencia de los fílleres en la matriz de los asfaltos modificados con polímeros respecto del envejecimiento. UTN FRLP – LEMaC.

- Normas IRAM 6841, 6576, 6830 y 6839.

- Rebollo, O.R. (2024). Evaluación de mezclas asfálticas con polvo de NFU incorporado por vía seca, húmeda y predigerido. UTN FRLP – LEMaC.